浙江鹏业不锈钢有限公司

浙江鹏业不锈钢有限公司创建于1992年，坐落于浙江丽水市松阳工业园区内，是专业生产各种不锈钢管的股份制企业。公司总占地面积110000平方米，固定资产3亿元，年产不锈钢成品管15000吨以上，年产值5.8亿元，其中60%的产品销往欧美、东南亚、台湾、中东。国内主要用于石油石化行业、今电力、化工、电站、锅炉、造船、化工机械，是中石油（BXG027）、中石化一级网络供应商、中核核电入网单位和化工集团入网单位。

一、生产规格：外径(O.D)￠5--￠830mm 壁厚（W.T）：0.5-60mm

二、优势:1，严格采用进口、宝钢、久立集团材料生产，轧拔联合工艺尺寸精度高，耐腐蚀强耐高温高压。

2，可以生产技术要求高的特种钢(双相钢、马氏体、尿素用钢)及超薄管和厚壁管和光亮退火管。

3，可以生产单支长达28米的无缝管,具备成熟的“U型管”和“盘管”和“螺文管”制作工艺。

4，中石油、中石化、中核一级供应商单位、压力管道证书，并通过PED、DNV材料体系认证。

三、生产钢种: (双相钢、马氏体、奥氏体、尿素用钢)

合金管：Monel 400,800/800H，800HT，Inconel 625、825，GH3030，600/600H，N.6等管和棒。

双相钢:2205(00Cr22Ni5Mo3Ni) ,2304(00Cr23Ni4N),UNS S32750(00Cr25Ni7Mo4N)

马氏体:TP410(1Cr13),TP420(2Cr13,3Cr13),TP430(1Cr17),TP405（0Cr13Al）

奥氏体:TP310S（0Cr25Ni20, 2520高温炉管）TP309,TP314(1Cr25Ni20Si2) , TP316Ti

904L(00Cr20Ni25Mo4.5Cu,SN08904) ,TP317L(00Cr19Ni13Mo3) ,TP321(0Cr18Ni10Ti)

TP347H(1Cr18Ni11Nb) TP304L(00Cr19Ni10), TP316L(00Cr17Ni14Mo2) ,TP304（0Cr18Ni9）

C4钢（00Cr14Ni14Si4）

尿素用钢:TP316LMod,S31050(00Cr25Ni22Mo2)

四、生产标准:

美标 ASTM A312, ASTM A213, ASTM A269, ASTM A511,ASTM A789

日标: JIS G3459, JIS G3463

德标:DIN17456, DIN17458

国标:GB/T14975-2002, GB/T14976-2002, GB13296-2007, GB5310,GB9948等

五、设备及检测:

涡流探伤机4台、超声波探伤机3台、水压机3台、万能试验机3台、

化学检测设备2台、金相仪2台、光谱仪4部、硬度计2台、晶间腐蚀设备2套、

LG-110H  3台、LG-90H  4台、LG-60H  6台、LG-30H 6台、LG-180H 1台  LG-350H 1台  300吨拔机5台 全国最大的拔机1000吨拔机1台、800吨拔机1台、500吨拔机2台

六、联系方式:

联系人:   戴伟(销售经理)0086-13989706600

联系电话 :0577—86659156联系传真 :0577—86659155邮件：362774410@qq.com